Инструкция к разделителю :

1. Постелите несколько газет, чтобы не испачкать то место, где вы будете работать.

2. Соскребите с полки весь старый разделитель шпателем либо наждачной бумагой. Хорошенько протрите поверхность губкой. (Во время выполнения этой работы рекомендуется надеть пылезащитную маску).

3. Тщательно перемешайте 1 часть порошка с 3-4 частями воды до полного растворения. Раствор разделителя имеет цветной пигмент для удобства нанесения.

4. Для нанесения жидкого разделителя на полку пользуйтесь щеткой с мягкой щетиной. Можно наносить разделитель также с помощью пульверизатора.

5. Возьмите на кисть разделитель, сделав легкое вращательное движение и препятствуя осаждению частиц разделителя. Возьмите на кисть столько разделителя, сколько сможете.

6. Нанесите жидкость на полку одним длинным мазком. Не нажимайте сильно на кисть, как вы это обычно делаете, когда красите.

7. Окуните кисть и нанесите на полку еще один мазок параллельно первому.

8. Продолжайте эту работу, беря на кисть возможно большее количество разделителя и распределяя его по возможно большей площади за один мазок.

9. Высушите разделитель, поместив полку в печь и нагрев ее до 280°С в приоткрытой печи или оставив ее сохнуть на воздухе в течение 8-12 часов при комнатной температуре.

10. Храните оставшийся жидкий разделитель в плотно закрытом сосуде.

11. После того, как полка высохнет, осторожно разгладьте ее поверхность ладонью либо сухой кистью, до образования тонкого слоя пыли на ее поверхности. Этот прием помогает предотвратить образование зацепов (тонких иголочек) по периметру изделия

Подготовленная таким образом полка может быть использована в печи до тех пор, пока слой разделителя не разрушится. Как только разделитель начнет отлетать кусками или расслаиваться, настанет время обновить покрытие. Чем выше температура в печи, тем разрушительнее действие стекла на разделитель.

Если разделитель прилипает к нижней стороне стекла, попробуйте сделать следующее:

1. Очистите стекло, пользуясь жесткой щеткой или щеткой из проволоки.

2. Очистите стекло с помощью пескоструйного аппарата.

3.   Погрузите   стекло   в   соответствующий  химический очиститель.