Разделитель  для фьюзинга «Кедр С»

Разделитель  для фьюзинга «Кедр С» применяется только в сухом виде. Преимущества сухого разделителя это :

- Быстрое и легкое нанесение

- Нет необходимости в гладкой и дорогостоящей полочке

- Многократно применение  что удешевляет производство

- Практически никогда не остается на стеле

- Препятствует образованию воздушных пузырей по площади изделия.

Способ применения:

При помощи сита либо марли, тонким слоем нанести разделитель на лещадку, аккуратно перенести Ваше изделие на полочку и положить стекло так что бы не повредить «разделительно-пылевой» слой.  После запекания смыть разделитель водой.  Поверхность контакта стекла с разделителем будет фактурной.

Рекомендации:

- Что бы избежать попадания разделителя на поверхность запекаемого стекла положите аккуратно сначала один край а затем медленно опустите другой.

- Перед следующим использованием удалите отработанный слой при помощи шпателя, либо скребка.

- Разделитель можно использовать многократно, предварительно удалив с помощью сита комочки и мусор.

- Рекомендуемая температура использования до 850 С

Внимание: Разделительный порошок содержит смесь кристаллических кремнеземов и силиката.  Не вдыхайте. Работайте в респираторной маске и защитных очках. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Обратитесь к врачу, если раздражение не проходит.

Содержит: гидрат глинозема, кристаллический кремнезем и силикаты.                                                                                                                                     Хранить банку с порошком в закрытом виде, избегайте попадание влаги. Срок годности не ограничен.