***Общество с ограниченной ответственностью «Арт Стекло»***

ИНН *5408188478* КПП *540401001*

Юр. Адрес: *630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24/2, офис 8*

Расч.счет: *40702810123450000951*

Кор.счет: *30101810600000000774*

Банк: *ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"*

БИК: *045004774*

Контактный телефон: 8(383)*363-16-20*

**БАБЛ ГЛАСС**

**Средство для создания пузырей в технике «Фьюзинг»**

Инструкция к применению.

Вес – 200 г.

Производитель – Rusglazier, г. Новосибирск

Способ применения:

Смешайте средство со стеклянной крошкой (фриттой) в пропорции 3:1 (3 части фритты – 1 часть средства «Бабл Гласс»). Данное соотношение является рекомендованным для получения среднестатистического результата.

На заметку! **Чем больше нашего средства, тем больше пузыри!**

Разместите равномерно получившуюся смесь на стеклянном основании (подложке). Аккуратно накройте другим стеклом и поместите в печь. Рекомендуемая температура обжига 750-760 °С, время выдержки 5-10 мин.

Наши советы:  
Стеклянная крошка должна быть однородная, максимальный размер фракции не более 2 мм.

Площадь верхнего стекла должна быть больше площади нанесенной смеси на 3-5 мм.

Крошка должна быть того же КТР, что и стеклянное основание (подложка).

Средство может применяться с красками для обжига. Не забывайте накрывать стеклом сверху.

Сделайте тест на пробниках, чтобы убедиться в совместимости всех компонентов.

При изменения температуры обжига, толщины нанесенного слоя, фракции крошки результат будет меняться. Не бойтесь экспериментировать! Результат всегда вас приятно удивит!